《食品安全国家标准 食品添加剂聚丙烯酰胺》（征求意见稿）编制说明

- 标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

1.1  简要起草过程

中海油天津化工研究设计院2012年6月份接到制标任务后，查阅了国内外标准及有关技术资料，并向生产、使用单位发函，进行调查并广泛征求对制标的意见，并提出了文献小结。

2012年11月28日～12月1日，在天津召开制定标准工作方案会。与会代表对标准采标、产品的理化指标和检验方法进行了认真细致的讨论，会上确定了产品的指标项目并提出了工作方案。会后各有关单位根据工作方案的安排进行了试验验证并给出了质量月报。

2013年5月提出征求意见稿及其编制说明。已发送给20家国内企业和用户征求意见。

1.2  主要起草单位

本标准由中海油天津化工研究设计院、爱森（中国）絮凝剂有限公司、安徽天润化学工业股份有限公司共同起草。

1.3  主要起草人

本标准主要起草人：丁灵、郭卫丰、陶阿晖、弓创周。

承担的工作：负责制定标准各阶段相关文件起草编写工作（包括资料查询、资料汇总、标准草案、编制说明及上报材料等），承担标准制定过程中质量数据、试验数据的累积和试验工作。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本次制标根据国内实际调查情况、查阅到的文献资料及征求意见阶段收到的修改意见确定主要内容如下：

2.1  理化指标

理化指标表

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固含量，w/% | ≥ | 88.0 |
| 丙烯酰胺单体含量（以干基计），w/% | ≤ | 0.025 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤ | 10 |
| 总砷（以As计）/(mg/kg) | ≤ | 3 |
| 溶解时间，/min | ≤ | 90 |
| 不溶物，w/% | ≤ | 0.3 |

2.2  试验方法

2.2.1鉴别试验

本标准用红外吸收光谱法，将试样谱图与标准谱图比较，两者应基本一致，且在波数3380 cm-1、1660 cm-1（酰胺）、1610 cm-1、1460 cm-1和1130 cm-1附近有特征吸收峰。

2.2.2  固含量

固含量指标是参照GB17514-2008要求提出的，接近于“纯度”的概念。聚丙烯酰胺含量若偏低产品溶解结块，影响使用；产品中的水是生产工艺中加入的水；通过近几年的实践固含量达到90%以上完全可以满足防止结块的要求，要求过高的固含量意义不大反而会增加能源的消耗。

参照GB17514-2008采用重量法进行测定。

2.2.3  丙烯酰胺单体含量

WHO规定生活饮用水标准丙烯酰胺的含量为0. 0005 mg/L， 2003年EU规定为0. 0001 mg/L，我国为0.0005 mg/L。GB17514-2008《水处理剂 聚丙烯酰胺》规定应用水处理用丙烯酰胺单体含量为0.025%。依据上述指标本次制定国标丙烯酰胺单体含量为0.025/%。本次制定国标采用高效液相色谱法。

2.2.4　重金属(以Pb计)

参照GB/T 5009.74进行测定。

2.2.5  总砷（以As计）

参照GB/T 5009.11或GB/T 5009.76进行测定。

2.2.6　溶解时间

聚丙烯酰胺的应用首先要进行溶解，溶解时间过长不能满足现场使用的要求。随着试样的不断溶解，溶液的电导值不断增大。全部溶解后，电导值恒定。一定量的试样在一定量水中溶解时，电导值达到恒定所需时间，为试样的溶解时间。本次制定国标用电导仪测定溶解时间。

2.2.7 不溶物

保证聚丙烯酰胺能够完全溶解，完全有效地发挥其应用效果。本次制定国标采用重量法进行测定。

三、国内国际相关标准情况

目前未收集到国内外关于食品添加剂聚丙烯酰胺的产品标准。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。